Otimização das propriedades mecÂnicas e texturais de aluminas utilizadas em micropropulsores de satélites

Fernandes, F. A. P*., Monteiro, W. R., Rodrigues, J. A. J.,  Zacharias, M. A.

*Aluno de Iniciação Científica

Laboratório Associado de Combustão e Propulsão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Rodovia Presidente Dutra, km 40 - CEP: 12630-000 Cachoeira Paulista - SP - Brasil. 
Telefone: (0xx12) 3186-9214 – Fax: 3101-1992
e-mail: marisa@lcp.inpe.br

RESUMO - As aluminas assumiram uma grande importância como suporte e/ou catalisador em inúmeras reações catalíticas heterogêneas. Sistemas micropropulsivos utilizam a alumina como suporte do catalisador de decomposição de hidrazina (N2H4). O principal objetivo deste trabalho é o de apresentar os avanços alcançados durante o desenvolvimento das metodologias de síntese e de moldagem do precursor de uma alumina (gibsita), que após tratamento térmico (calcinação), resulte em um suporte adequado ao uso no setor aeroespacial. A síntese deste precursor foi realizada a partir da decomposição ácida do aluminato de sódio por CO2. Após filtração e secagem, o material foi tratado hidrotermicamente na presença e na ausência de um agente ligante (boehmita) e com auxílio de agentes dispersantes. Em seguida, o pó tratado seguiu para uma etapa de moldagem por extrusão, os “pellets” cilíndricos obtidos foram tratados termicamente com e sem fluxo de oxigênio e finalmente caracterizados por diversas técnicas. A área específica do material foi avaliada por volumetria de nitrogênio (N2), a resistência mecânica aferida pela compressão individual dos “pellets” por dinamometria, a fase cristalina, dos precursores secos em estufa e calcinados, obtida por difratometria de raios-X e a morfologia das partículas observada com o auxílio da técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV).

INTRODUÇÃO

As aluminas são amplamente empregadas na indústria e em diversas reações catalíticas heterogêneas, tanto como suporte e/ou catalisador. Sistemas micropropulsivos de correção de órbita e atitude de satélites utilizam este material com propriedades mecânicas, térmicas e texturais controladas, como suporte do catalisador de decomposição da hidrazina (N2H4). Os trihidróxidos e oxihidróxidos de alumínio são freqüentemente utilizados como precursores, na obtenção de aluminas de alto desempenho para fins catalíticos.

Sendo a decomposição da hidrazina extremamente rápida e exotérmica, torna-se importante o uso de hidróxidos precursores altamente cristalinos, os quais gerem aluminas com alta resistência à compressão, com capacidade de troca térmica rápida e porosidade adequada para facilitar a liberação dos gases desenvolvidos durante o acionamento do micropropulsor.

Portanto, utilizou-se neste trabalho, um trihidróxido – Al(OH)3 de alta cristalinidade (gibsita), que após um tratamento hidrotérmico em presença de um oxihidróxido - AlOOH de baixa cristalinidade (boehmita), forneça, após conformação e tratamento térmico, “pellets” com valores elevados de resistência mecânica e área específica.

Este trabalho teve como objetivo otimizar as propriedades mecânicas e texturais das aluminas preparadas, avaliando agentes dispersantes, a etapa de tratamento térmico e a adição de um agente ligante (boehmita).

### Parte Experimental

Durante as etapas experimentais do processo utilizaram-se os seguintes reagentes:

-Aluminato de sódio (Riedel de Häen);

-Boehmita comercial, fornecida pelo CENPES;

-CO2 (Air Liquide, 70%, balanço em N2);

-Ácido nítrico (10%) – Merck;

-Ácido acético (5%) – Merck.

Síntese do precursor (gibsita):

Inicialmente preparou-se uma solução aquosa, homogênea, contendo 162g de aluminato de sódio em 600ml de água, em seguida, esta solução de pH entre 12 e 13 foi transferida para um reator encamisado de vidro. A solução foi aquecida e mantida a aproximadamente 75ºC, com o auxílio de um banho termostatizado, marca Nova Ética. Com a temperatura controlada, iniciou-se a adição do reagente precipitante (CO2), a uma vazão constante de aproximadamente 48ml.min-1. A agitação do sistema foi mantida em 800rpm, empregando-se um agitador tipo dupla hélice da marca JK. Depois de 15h a reação foi interrompida e a solução é retirada, filtrando-se o precipitado formado a vácuo, lavando-o com 20L de água destilada aquecida a 70ºC. O produto foi seco a uma faixa de temperatura entre 50 e 60ºC por 24h, com o auxílio de uma estufa com circulação de ar forçada. Após seleção granulometria (<37μm), a gibsita obtida seguiu para uma etapa de tratamento hidrotérmico.

Tratamento hidrotérmico:

Nesta etapa, 200g de gibsita foram submetidas a tratamentos em meio ácido (AG1), em água (AG2) e misturada com 50g de Catapal A (ACG3), todos os componentes com granulometria inferior a 37μm. Os precursores foram colocados em um misturador do “tipo V”, marca TREU, por 20min, onde foram homogeneizados fisicamente. Adicionou-se, então, 500mL de ácido nítrico 10% ou 500mL de água destilada à massa, conforme mostra a Tabela 1. A seguir, um agitador mecânico do tipo dupla hélice, da marca IKA, empregando uma rotação de 1200rpm, durante 15min, transforma o meio em uma pasta gelatinosa. Esta mistura gelatinosa novamente submetida a uma etapa de dispersão, durante 5min, em um dispersor da marca Marconi. O gel obtido foi colocado em uma autoclave de metal a 170ºC, durante 8h, e filtrado em um funil de Büchner, com o auxílio de uma bomba de vácuo. A secagem da massa resultante em cada um dos experimentos foi feita em uma estufa entre 50 e 60ºC por 24h. Posteriormente o material foi triturado em um moinho almofariz/pistilo, da Marconi, de forma a obter um pó com granulometria inferior a 149μm.

Tabela 1 –Tratamentos hidrotérmicos realizados.

| Precursores | Agentes |  |
| --- | --- | --- |
|  | HNO3(10%) | H2O |
| gibsita | (AG1) | (AG2) |
| gibsita+Catapal A* (4:1) | (ACG3) | - |

*boehmita comercial.

Peptização/Moldagem:

Os materiais em pó já tratados hidrotermicamente, provenientes de cada um dos experimentos realizados (AG1, AG2 e ACG3), foram transferidos para um misturador do tipo “sigma”, da marca IKA modelo Duplex Kneter, submetendo-os, então, a uma etapa de dispersão, adicionando uma solução de ácido acético (5%) a uma taxa de aproximadamente 0,2mL.min-1, até se obter uma massa homogênea e moldável. A moldagem dos “pellets” cilíndricos foi realizada por extrusão, com o auxílio de um dispositivo de prensagem dotado de um orifício de saída com 6mm. Após a moldagem, os “pellets” foram secos em uma estufa de circulação forçada de ar, durante  24h, a uma temperatura entre 30 e 40ºC.

Tratamento térmico (calcinação):

Os “pellets” obtidos nos três experimentos foram tratados termicamente com e sem fluxo de oxigênio a 600ºC, durante 5h, submetendo-os a um aquecimento da temperatura ambiente até 130ºC, a uma taxa de aquecimento de 0,40ºC.min-1, permanecendo nesta temperatura por 30min, e de 130ºC a 600ºC, a uma taxa de 0,75ºC.min-1, permanecendo nesta temperatura por 5h.

Resultados e Discussão

Observando-se os difratogramas de raios X, obtidos a partir de um difratômetro da marca SEISERT, modelo Isodebyeflex 1001, com radiação K do Cu (=1,54178 Å) do trihidróxido sintetizado (gibsita) e da boehmita utilizada (Figura 1), pode-se notar o alto grau de cristalinidade da gibsita obtida e uma baixa cristalinidade da boehmita, justificando o seu emprego como ligante.

Figura 1 – Difratogramas de raios X dos precursores: a) gibsita; b) boehmita.

A seguir são mostrados os difratogramas de raios X, obtidos após tratamento hidrotérmico de cada um dos experimentos realizados. A análise dos difratogramas evidencia que ao utilizar a água como agente dispersante se obtém um produto com alto grau de cristalinidade (AG2).

Figura 2 – Difratogramas de raios X das amostras tratadas hidrotermicamente: AG1; AG2; ACG3.

A partir dessas observações, pode-se afirmar que o ácido nítrico promove uma transformação completa para fase desejada menos cristalina, proporcionando a formação de um material moldável (AG1; ACG3). Já o material tratado com água (AG2) não sofreu transformação total de fase, permanecendo com alto grau de cristalinidade, conforme mostra a figura 2.

Antes da etapa de moldagem, uma pequena tração de cada uma das amostras dos experimentos (AG1; AG2 e ACG3) foi calcinada, sob a forma de pó, para avaliação da área específica, em função do tratamento térmico com e sem fluxo de oxigênio. Os resultados são apresentados na tabela 2.

Tabela 2 - Resultados de área específica das amostras em pó após calcinação

|  | Com fluxo de oxigênio | Sem fluxo de oxigênio |
| --- | --- | --- |
| AG1 | 179 | 158 |
| AG2 | 129 | 94 |
| ACG3 | 204 | 149 |

A partir destes resultados, fica evidente a importância da utilização do fluxo de oxigênio durante a etapa de tratamento térmico, favorecendo a limpeza e a retirada da umidade durante a formação dos poros no material, condição que resulta em um aumento considerável no resultado de área específica.

Figura 3 – Difratograma de raios X típico das amostras calcinadas.

a)                                                            b)

## Figura 4 – Microscopia Eletrônica de Varredura: a) precursor sintetizado (gibsita) e b) material com melhores propriedades mecânicas e texturais após hidrotratamento e moldagem (ACG3), ambos calcinados a 600ºC por 5h.

Nas micrografias apresentadas, fica evidente  a presença de uma estrutura altamente cristalina no precursor gibsita. Este material, após as etapas de hidrotratamento e moldagem, apresenta poucos cristais isolados, envolvidos por uma massa menos cristalina.

Após tratamento térmico com fluxo de oxigênio, observa-se que todas as amostras se convertem a uma mistura de aluminas de transição, provavelmente  -Al2O3 e - Al2O3, como mostra a figura 3.

Após moldagem, os “pellets” obtidos foram secos e então tratados termicamente, sob fluxo de oxigênio, para avaliação da resistência mecânica à compressão e da área específica.

Tabela 3 - Resultados de área específica e resistência mecânica à compressão dos “pellets” cilíndricos calcinados.

|  | Resistência (N/mm) | Área específica (m2/g) |
| --- | --- | --- |
| AG1 | 19 | 184 |
| AG2 | 2 | 133 |
| ACG3 | 27 | 190 |

Os resultados de resistência mecânica à compressão individual dos “pellets” cilíndricos demonstram um maior valor desta propriedade para o material que partiu da mistura de gibsita com boehmita, tratado hidrotermicamente em meio ácido e calcinado sob fluxo de oxigênio.

Conclusões

- A metodologia de síntese do precursor (gibsita) resulta um material altamente cristalino;

- Os testes realizados utilizando a água como agente dispersante comprovam que há formação de um material com valores baixos de área específica e resistência mecânica à compressão;

- A utilização do ácido nítrico como agente dispersante favorece a conversão para uma fase menos cristalina;

- Observa-se também que durante a etapa de tratamento térmico o fluxo de oxigênio promove um aumento expressivo nos resultados de área específica das aluminas;

- A adição de um agente ligante (Catapal A) torna a etapa de moldagem mais fácil, além de aumentar a resistência mecânica do material moldado ;

Finalmente, de forma resumida, pode-se afirmar que as melhores condições para a obtenção de “pellets” com elevada resistência mecânica sem comprometer a área específica dos mesmos foram:

a) adição de um agente ligante (Catapal A);

b) tratamento hidrotérmico em ácido nítrico e,

c) tratamento térmico sob fluxo de oxigênio.

REFERÊNCIAS

OBERLANDER, R. K. Aluminas for Catalysts – Their Preparation and Properties. Applied Industrial Catalysis, v. 3, p. 63, Academic Press, New York, 1984.

RODRIGUES, J. A. J.; ZACHARIAS, M. A. A influência do Teor de Bicarbonato de Amônio na Estrutura Porosa das Aluminas. Química Nova, v.16, p. 10-14, 1993.

SUTTON G. P.; ROSS, D. M., Rocket Propulsion Elements, 4th Edition, John Wiley, 1976

##### AGRADECIMENTOS

Ao Centro de Pesquisas da Petrobrás – CENPES pelo fornecimento da boehmita comercial (Catapal A).

Ao CNPQ pela concessão da bolsa ao aluno Frederico Augusto Pires Fernandes, processo nº 501459/2003-0.